## Slide 1: Plasticita
Je charakterizovaná nevratnou plastickou deformací, která vzniká po překročení meze kluzu (Yield stress). Nelineární závislost mezi napětím a přetvořením přitom nastává již po překročení meze úměrnosti (Proportional limit). Vzhledem k blízkosti obou těchto mezních bodů nejsou v praxi rozlišovány a pracuje se pouze s hodnotou meze kluzu.
Plasticita je nekonzervativní proces jehož výsledek je závislý na celé historii zatěžování. Vyžaduje proto při výpočtovém řešení správně zadat celou sekvenci zatěžovacích (a odlehčovacích) kroků s dostatečně jemným rozdělením zatěžovacích přírůstků.
Závislost matice tuhosti na aktuální deformaci je zprostředkována pomocí matice materiálových charakteristik D, která vyjadřuje závislost mezi napětím a přetvořením  = D. . V případě elastoplastického stavu je tato matice závislá na dosažené úrovni a historii průběhu deformace

## Slide 2
Plasticita
Inkrementální (přírůstková) teorie plasticity poskytuje matematický aparát, umožňující výpočtově modelovat elastoplastickou odezvu materiálu na zatížení. Tři základní komponenty teorie plasticity jsou: podmínka plasticity, zákon tečení a zpevnění.
Podmínka plasticity
Rozhoduje o úrovni napjatosti, při které je iniciován proces plastizace. Pro obecnou napjatost je kriteriální veličinou ekvivalentní (redukované) napětí σe.
Podmínka plasticity má tvar
σe = σy .
V prostoru hlavních napětí je reprezentována plochou plasticity, která má pro nejčastěji používanou podmínku HMH válcový tvar dle obr.

## Slide 3
Plasticita
Zákon tečení
Určuje velikost přírůstku složek plastického přetvoření v závislosti na přírůstku napětí :
λ plastický multiplikátor (rozhoduje o velikosti přírůstku)
Q plastický potenciál, obvykle ztotožněn s plochou plasticity

## Slide 4
Zpevnění
Popisuje změnu plochy plasticity během procesu plastické deformace, aby bylo možno formulovat následné podmínky plasticity při opakované, cyklické plastizaci. Dva základní modely jsou izotropní zpevnění, při kterém se plocha plasticity rovnoměrně „nafukuje“ všemi směry, a kinematické zpevnění, při kterém dochází k jejímu posunu ve směru působícího napětí. Bližší realitě je kinematické zpevnění, které odpovídá experimentálně prokázanému jevu označovanému jako Bauschingerův efekt.
Loading path
Loading path

## Slide 5
Plasticita
Bauschingerův efekt
Kinematické zpevnění
Izotropní zpevnění

## Slide 6: Plasticita
Aproximace tahového diagramu
a) Bilineární b) Multilineární

## Slide 7
Plasticita základní modely zpevnění: - bilineární kinematický - multilineární kinematický - bilineární izotropní - multilineární izotropní