## Slide 1: Vlastnosti stěny tepny
materiálové charakteristiky tepny vykazují:
  strukturní nehomogenitu cévní stěny - je složena z několika vrstev s různou strukturou i vlastnostmi, které jsou navíc spojitě proměnné i v osovém směru
  nelineární závislost mezi napětím a deformací
  závislost mezi napětím a deformací odlišnou v tahu a tlaku
  viskoelastické chování –závislé na čase
  anizotropii – materiálové vlastnosti závislé na směru
  velmi nepatrnou objemovou stlačitelnost
  výraznou teplotní závislost vlastností
  závislost vlastností na historii zatěžování
  závislost na věku jedince
  Tyto vlastnosti lze na různé úrovni popsat různými typy konstitutivních modelů.
stěna cévy má významné odchylky od rotační symetrie, a to jak po stránce geometrie, tak materiálových vlastností
zatížení tepny je několikerého druhu: pulzujícím neharmonickým zatížením vnitřním tlakem a prouděním krve, podélným protažením a zbytkovou napjatostí
vazby cévy představují její spojení s okolním prostředím, jehož vlastnosti jsou velmi různorodé a těžce parametrizovatelné
pro chování cévy jsou charakteristické velké deformace
není jednoznačně definován výchozí stav materiálu cévy
aktivní chování tkáně - inervace může významně měnit mechanické vlastnosti tkáně například změnou podráždění svalových vláken

## Slide 2: Faktory významné pro experimentální určování mechanických vlastností cévní stěny
Závislost na živočišném druhu
Závislost na věku a zdravotním stavu jedince
Závislost na teplotě a chemickém složení tkáně
Rozdíly mezi živou a mrtvou tkání
Materiál stěny není homogenní ani izotropní
Výrazně nelineání elastické chování
Viskoelastické chování – závislost na rychlosti zatěžování
Vliv historie zatěžování

## Slide 3: Mechanické vlastnosti elastinu
Měřeno na šíjním vazu po odstranění kolagenu.
E= 200-400 kPa;
velmi úzká hysterezní smyčka;
tažnost až 130%;
zanedbatelná relaxace
Valenta a kol.: Biomechanika srdečně-cévního systému, str. 197

## Slide 4: Mechanické vlastnosti kolagenu
Měřeno na šlaše – téměř čistý kolagen. Kolagenu však existuje víc než 10 různých typů.
E=100-2000 MPa;
úzká hysterezní smyčka;
tažnost 4-10 %;
pevnost 90-130 Mpa;
výraznější relaxace

## Slide 5: Mechanické vlastnosti hladké svaloviny
Měřeno na svalovině střeva v pasívním stavu (relaxované).
E= 15-25 kPa;
široká hysterezní smyčka;
velmi výrazná relaxace

## Slide 6: Složení stěny cévy
Tepénky – do 0,1 mm – převážně svalovina
Malé a střední tepny – velký podíl svaloviny
Velké tepny – největší podíl elastinu
Žíly – struktura podobná tepnám – obtížnější rozlišení jednotlivých vrstev, stěna tenčí, poddajnější (E obvykle řádově nižší), větší objemová kapacita (větší než celkový objem krve v těle).
Složení stěny tepny u psa
 | % kolagen | %elastin | %hladký sval
Aorta ascendens | 16 | 48 | 35
Arteria pulmonalis | 9 | 17 | 65

## Slide 7: Mechanické vlastnosti tepny (břišní aorta)
a – axiální směr
b – obvodový směr
Čárkou je označena křivka získaná na aortě po odstranění intimy.
Materiál je výrazně ortotropní.
Vlastnosti vrstev:
Intima – výrazně ortotropní, axiální tuhost vyšší než obvodová.
Media – převaha elastických a svalových vláken v obvodovém směru, zvlněná šroubovicová kolagenní vlákna
Adventitia – podélná silná elastická vlákna, převaha neuspořádaných zvlněných vláken kolagenních, nosných jen při mimořádně velkých deformacích
Fyziologický rozsah deformace do cca 20%.
Pevnost > 1 MPa.
Smyková napětí na povrchu endotelu 10 – 30 Pa.

## Slide 8: Podélné předpětí tepny
Délka v těle ("in situ") Délka po vyjmutí ("in vitro")
Tepna je v těle axiálně předepnuta, takže po vyjmutí z těla se zkrátí. Tím je sníženo riziko kolapsu průtoku (v důsledku ztráty tvarové stability stěny) při ohýbání tepny. Velikost podélného přetvoření "in situ" činí u mladého jedince až 30%, s věkem klesá až na jednotky procent. Tento efekt významně ovlivňuje charakter napjatosti ve stěně tepny.

## Slide 9: Projevy zbytkové napjatosti ve stěně tepny a experimentální určování úhlu rozevření
Obvodový směr Axiální směr

## Slide 10: Vliv svalového tonusu na tuhost tepny (krční tepna psa)
Závislost tlaku v tepně (svislá osa) a jejího poloměru (vodorovná osa)
Čárkovaná – relaxovaná svalovina
Plná – svalovina podrážděná noradrenalinem